Seznamte se s obsahem normy ISO 12135. Kopie se poskytuje jen pro účely tohoto cvičení, normu nelze v žádném případě dále šířit či používat ke komerčním účelům.

Zkoušky lomové houževnatosti v tranzitní oblasti oceli P91 byly provedeny s použitím zkušebního tělesa typu CT se standardní délkou trhliny (a0/W ~ 0,5). Trhlina byla nacyklována za standardních podmínek. Zkušební tělesa pocházejí z trubky o vnějším průměru 335 mm a tloušťce stěny 35 mm s orientací trhliny ve směru L-R.

Úloha 1.1.

(i) Na základě záznamů síly a otevření určete výpočtovou sílu FQ a lomovou sílu FC. FQ je síla na mezi makroplastických deformací, která se určí ze změny poddajnosti tělesa při testu. FC je lomová síla tělesa tedy maximum síly dosažené při testu. (ii) U rozlomeného zkušebního tělesa změřte délku trhliny libobolnou metodou aplikovanou na makrosnímek z optického mikroskopu (za použití obrazové analýzy nebo odměřením rozměrů na 9 místech napříč průřezem (tloušťkou) zkušebního tělesa, jak naznačeno v přiložené metodické poznámce). Pro vyhodnocení pod body (i) a (ii) použijte postup uvedený v příloze zadání.

(iii) Poté vypočtěte hodnotu KQ ze síly FQ a určete, zda se jedná o platnou hodnotu KIc. Pro výpočet aplikujeme postup dle normy ISO 12135/2018. Prozatímní hodnota faktoru intenzity napětí KQ se vypočte dle vztahu

KQ=FQB2W0,5.g2a0W     ,                                                             [MPa.m0,5]

kde funkce g2 se vypočte ze vztahu

g2a0W=2+a0W0,886+4,64a0W−13,32a0W2+14,72a0W3−5,6a0W41−a0W1,5

nebo odečte z tabulky uvedené v normě pro danou hodnotu a0/W.

Na základě prozatímní hodnoty KQ se provede kontrola její platnosti na základě vztahů

Fmax≤1,1.FQ                                                                                         [-]    (1.1)

a0,B,W−a0≥2,5KQRp0,22                                                                         [m]  (1.2)

V případě splnění výše uvedených podmínek (1.1 a 1.2) lze výpočtovou hodnotu lomové houževnatosti kvalifikovat jako KIc, tedy jako lomovou houževnatost podle elastického přístupu lomové mechaniky.

(iv) V případě nesplnění některé z uvedených podmínek (1.1 a 1.2) je nutné přistoupit k vyhodnocení elasto-plastické lomové houževnatosti KJc. V takovém případě se nejprve vyhodnotí hodnota J-integrálu, a to v souladu s následujícím vztahem, v němž Up [J] představuje plastickou práci do lomu. Plastická práce do lomu se určí jako plocha pod zatěžovací křivkou po odečtení elastické práce. Pro výpočet faktoru intenzity napětí se nyní použije lomová síla FC !

Jc=FcBW0,5g2a0W21−ν2E+2,2UpBW−a0	                         [MPa.m].

Za předpokladu platnosti vztahu

Δa<0,2 +Jc3,75.Rm 				                         [mm],   (2.1)

lze hodnoty J - integrálu přepočítat na hodnoty elasto-plastické lomové houževnatosti KJC podle

KJc=E.Jc1−ν2					                         [MPa.m0,5].   (2.2)

Úloha 1.2.

(i) Vyhodnoťte hodnoty lomové houževnatosti (LH) podle odezvy tělesa, tj. podle lineárně-elastického principu (KIc, Kc) nebo podle elasto-plastického principu (Jc, Ju), a to pro 2 zkušební tělesa z poskytnutého souboru zatěžovacích křivek a lomových ploch. Jedno z těles tohoto souboru bude CT těleso č. 11, druhé těleso zvolte podle vlastního uvážení (můžete vyhodnotit i všech 6 těles). (ii) Získané hodnoty lomové houževnatosti můžete porovnat s hodnotami určenými vašimi kolegy a doplňte do Tab. 1. (iii) Dále sestrojte graf závislosti určených parametrů na teplotě Obr. 1. Kvůli stejné jednotce je nutné přepočíst hodnoty J-integrálu [MPa.m] na jednotky faktoru intenzity napětí [MPa.m0,5] dle vztahu 2.2. Při výpočtu je třeba dbát na jednotky. Pro výpočet houževnatosti v jednotkách MPa.m0,5 je třeba dosazovat délkové rozměry v metrech a sílu v MN.

Tabulka 1 (volná pole – řádky v tabulce doplňte o vyhodnocená data):

|  |  | č.tělesa | 1 | 19 | 8 | 3 | 11 | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| teplota | T | [°C] | -90 | -90 | -90 | -80 | -70 | -70 |  |
| tloušťka tělesa | B | [mm] | 25,01 | 25,00 | 24,98 | 24,99 | 24,97 | 24,99 |  |
| šířka tělesa | W | [mm] | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| délka trhliny | a0 | [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
| tvárné natržení | Δa | [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |  |
| síla z 5% sečny | FQ | [kN] |  |  |  |  |  |  |  |
| lomová síla | FC | [kN] |  |  |  |  |  |  |  |
| plastická práce | Up | [J] | 4,45 | 7,05 | 1,90 | 5,16 | 51,4 | 9,00 |  |
| modul pružnosti | E | [GPa] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |  |
| Poisonovo číslo | V | [-] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| mez kluzu | Rp0,2 | [MPa] | 672 | 672 | 672 | 637 | 626 | 626 |  |
| mez pevnosti | Rm | [MPa] | 842 | 842 | 842 | 821 | 804 | 804 |  |
| lom.houževnatost | KQ z FQ | [MPa.m0,5] |  |  |  |  |  |  |  |
| Je splněna podmínka KIc? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lom.houževnatost | JC z FC a Up | [MPa.m] |  |  |  |  |  |  |  |
| Je splněna podmínka JC? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KJc z Jc |  | [MPa.m0,5] |  |  |  |  |  |  |  |

Obr. 1: Závislost lomových parametrů na teplotě.

Úloha 1.3.

Nyní zpracujte soubor dat z dané série těles pro potřeby určení univerzální (Master) křivky. Univerzální křivka slouží k popisu rozptylu hodnot lomové houževnatosti v tranzitní oblasti. Je založena na určení tzv. referenční teploty (T0), což je teplota, při níž má medián souboru dat lomové houževnatosti hodnotu KJc=100 MPa.m0,5.

Podle normy ASTM E1921, která tuto metodiku zavádí, je třeba zpracovat data následujícím způsobem. Hodnoty houževnatosti se určí podle přístupu J-integrálu (EPLM) s cílem získání platných dat Jc. Tato data se následně přepočtou na KJc podle vztahu 2.2 (pro některá zkušební tělesa mohou tyto hodnoty vyplynout z předchozí úlohy). Hodnoty KJc se pak vyhodnotí jedno-teplotní metodou nebo více-teplotní metodou v závislosti na teplotě zkoušení těles (při jedné teplotě nebo v rozmezí teplot (náš případ)).

Postup výpočtu je uveden v přednáškové prezentaci, pro účely cvičení je hodnota referenční teploty T0 poskytnuta (-111 °C).

Vaším úkolem je vypočítat universální křivku spolu s rozptylovým pásem 90% hodnot houževnatosti (rozptylový pás je vymezen jeho 5%-ní a 95%-ní křivkou) a zobrazit tyto křivky do teplotní závislosti lomové houževnatosti dle Obr. 1. Současně zjištěte zda všechny hodnoty lomové houževnatosti leží v tomto rozptylovém pásu (všechny  porovnávané hodnoty v obr. 1 musí být uvedeny jako elasto-plastická lomová houževnatost KJc).

Rovnice univerzální (master křivky):

KJc(med)=30+70exp0,019T−T                                                    [MPa.m0,5]

5% hranice rozptylového pásu:

KJc(0.05)=25,2+36,6exp0,019T−T                                               [MPa.m0,5]

95% hranice rozptylového pásu:

KJc(0.95)=34,5+101,3exp0,019T−T                                              [MPa.m0,5]

Příloha

Metodický postup vyhodnocení zatěžovacích křivek a délek trhlin

Vyhodnocení výpočtové síly:

Tři typy záznamů k určení výpočtové síly FQ na mezi makroplastických deformací a eliminaci tzv. pop-in efektu. (pop-in znamená malé nestabilní šíření trhliny) V elastické části záznamu se určí náběžná hrana. Na základě sklonu náběžné hrany s kladným směrem osy X se určí její 5%-ní sečna (tedy 95% sklonu náběžné hrany, což odpovídá poklesu tuhosti tělesa o 5%). Průsečík 5% sečny s křivkou záznamu definuje sílu Fd. FQ se určí z Fd dle typu záznamu (I, II, III).

KQ=FQBWgiaW

Podmínky platnosti hodnot KQ:

1.        Fmax≤1,1FQ

2.        a, B, (W-a)    2,5KQRe2

3.        Kf≤0,6KQRet−cyklováníRet−zkoušky

Jestliže jsou všechny tři podmínky splněny, pak: KQ=KIc.

Určení délky trhliny:

Obrázek zobrazuje pouze část lomové plochy s  čelem trhliny, nacyklovanou trhlinu iniciovanou z vrubu typu chevron. Osa díry CT tělesa (působiště síly při zatěžování) není při kolmém pohledu na lomovou plochu rozpoznatelná. Délka trhliny se proto měří mezi horní hranou tělesa a linií čela trhliny a poté se odečte.

0,25W = 0,2550 = 12,5 mm

Délka trhliny se odečtě na 9 místech napříč tloušťkou tělesa a výpočtová hodnota se pak vypočte podle vztahu

a=18a1+a92+i=28ai

Snímky přiložené k zadání jsou bez měřítka. To je přiloženo samostatně při shodném zvětšení. Měřítko lze rovněž získat porovnáním rozměru tloušťky zkušebního tělesa na snímku a téhož rozměru měřeného před započetím zkoušky.